КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ г. МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГЕНПЛАНА г. МОСКВЫ

МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ 
И ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ 
НА КЛЕЯХ И КЛЕЯЩИХ МАСТИКАХ

ВСН 50-96

МОСКВА - 1996

«Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках» разработана НИИМосстроем (д.т.н., проф. Е.Д. Белоусов; инж. А.Н. Шевченко, инж. Р.Я. Овечкина, к.т.н. Л.Д. Пахомова) с участием Мосстройлицензии (Ю.И. Столяров, к.т.н. В.Д. Фельдман).

Инструкция согласована с Управлением отделочных работ АО ХК «Главмосстрой».

Инструкция разработана впервые в развитие и дополнение СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с учетом новых ГОСТов и ТУ на материалы для облицовочных работ.

При пользовании инструкцией следует учитывать утвержденные изменения, внесенные в ГОСТы и технические условия на материалы: керамические и полимерные плитки, клеи и клеящие мастики, применяемые при облицовке стен.

| Комплекс перспективного развития г. Москвы | Ведомственные строительные нормы | ВСН впервые |
| --- | --- | --- |
| Управление развития генплана г. Москвы | Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках |  |
| Мосстройлицензия |  |  |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на работы по устройству и приемке облицовки стен керамическими и полимерными плитками на клеящих мастиках и клеях в отапливаемых помещениях в жилых и общественных зданиях.

1.2. Облицовочные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С.

1.3. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

1.4. Облицовку поверхностей керамическими или полимерными плитками необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом (назначением помещений и условиями их эксплуатации).

1.5. Перед облицовкой в помещениях следует выполнить устройство предусмотренных проектом скрытых электро- и санитарно-технических проводок.

# 2. МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

2.1. Для устройства облицовки стен применяют следующие материалы:

- керамические плитки и фасонные детали для внутренней облицовки стен;

- полимерные (полистирольные) цветные плитки для внутренней облицовки стен;

- клеи и клеящие мастики для крепления плиток к стеновым поверхностям;

- составы для обработки швов.

| Внесены НИИМосстроем | Утверждены Управлением развития генплана г. Москвы «30» октября 1996 г. | Срок введения в действие «1» января 1997 г. |
| --- | --- | --- |

2.2. Плитки керамические и фасонные детали изготавливают из глины с добавками или без них методом прессования с последующим покрытием глазурью и обжигом в печах. Они имеют квадратную, прямоугольную и фасонную формы с гладкой и рельефной лицевой поверхностью, покрытой одноцветной (белой или цветной) или многоцветной глазурью, а также глазурью с мраморовидным рисунком.

Тип, форма и размеры плиток и фасонных деталей должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 6141-91.

В основном для облицовки стен применяются плитки квадратные и прямоугольные с длиной сторон 200´200; 150´150; 200´300; 200´150; 200´100; 150´100; 150´75 мм, при толщине 5...6 мм.

Допускается изготовление плиток и фасонных деталей других размеров и форм по согласованию изготовителя с потребителем.

2.3. Плитки полимерные (полистирольные) изготавливают методом литья из расплавленного полистирола и сополимера под давлением. Имеют размеры: квадратные - 100´100´1,25 и 150´150´1,35 мм; прямоугольные - 300´100´1,35 мм; фризовые - 100´(20; 50)´1,25 (1,35) мм.

Тип, форма и размеры плиток должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 9589-72 или ТУ завода-изготовителя.

Применяют полимерные плитки в жилых, общественных и промышленных зданиях для облицовки ванных и туалетных комнат, душевых, сантехкабин, кафе, столовых, лабораторий и др. помещений с повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому содержанию, а также в производственных помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Полимерные плитки устойчивы к воздействию кислот, щелочей, плохо проводят электрический ток.

Эти плитки нельзя применять вблизи источников открытого огня, например у газовых плит и колонок, при температуре воздуха или основания под облицовку выше 70 °С, в помещениях детских учреждений, эвакуационных коридорах и лестничных клетках, на основаниях из сгораемых конструкций.

Плитки изготавливают различных цветов, однотонные и мраморовидные.

2.4. Цвет, оттенок, рисунок и рельеф лицевой поверхности облицовочных плиток и фасонных деталей должны соответствовать образцам-эталонам.

2.5. Плитки должны быть правильной формы, не иметь выпуклостей, выбоин и трещин. Поверхность плиток не должна иметь пятен, выцветов и других дефектов.

Глазурованная поверхность не должна иметь недоливов, затеканий, пузырьков, «волосяных» трещин.

Отклонения и внешние показатели плиток должны соответствовать требованиям ГОСТ 6141-91 табл. 4 и 5.

2.6. Физико-механические показатели облицовочных керамических и полистирольных плиток должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Физико-механические показатели облицовочных плиток

| Наименование показателей | Тип плиток |  |
| --- | --- | --- |
|  | керамическая | полистирольная |
| Водопоглощение, %, не более | 16 | 0,07 |
| Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 15,0 (150) | 60,0 (600) |
| Прочность на удар, МПа (кгс/см2) | - | 0,6 (6) |
| Термическая стойкость глазури, °С: |  |  |
| плиток, покрытых глазурью | 150 | - |
| плиток, покрытых цветной глазурью | 125 | - |
| Теплостойкость плитки полистирольной, °С | - | 65 |
| Твердость глазури по МООСУ, не менее | 5 | - |

2.7. Для крепления стеновых плиток применяют водно-дисперсионные клеи и мастики для крепления к бетонным и гипсокартонным поверхностям:

клей «Лателин» - (ТУ 400-2-324-87) комбинат «Стройдеталь» - на основе водно-дисперсионного синтетического латекса СКС-65-ГП или СКС-50-ГП;

клей поливинилацетатный «ПВА» (ГОСТ 18992-90) - дисперсия гомополимерная грубодисперсная;

клей «Дивитекс» (ТУ 5770-072-002847118-93) на основе синтетического латекса СКС-65-ГП или СКС-50-ГП;

клей «АДМ-К» (ТУ 400-1-177-79) на основе акриловой дисперсии АК-215;

клеящая мастика «Синтелакс» ТУ-21-29-50-89 на основе дивинилстирольного латекса;

сухая цементно-песчаная смесь № 26 АООТ «ОЗСС» (ТУ 5745-003-05668-93) для крепления к бетонным поверхностям на основе портландцемента М400, мелкого песка и стабилизирующих химических добавок быстрорастворимых в воде;

клей «Перминид» (ТУ 400-1-136-78) на органических растворителях;

мастика «Карболакс» (ТУ 21-27-112-85);

мастики КН-2, КН-3 (ГОСТ 24064-80);

канифольные клеи и др.

2.8. Полистрирольные плитки приклеивают к основанию на канифольной мастике, густотертых белилах, масляных красках одинакового с ними или более светлого цвета, на наиритовых (КН-2, КН-3) мастиках (синтелакс, дивитекс, ПВА, бустилат).

2.9. Клеящие составы по физико-механическим свойствам соответствуют современному техническому уровню и имеют качественные показатели, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Качественные показатели клеящих составов

| Наименование показателей | Величина показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лателин | ПВА | синтелакс | дивитекс | АДМ-К | сухая цементно-песчаная смесь № 26 ОЗСС |
| Клеящая способность (прочность приклеивания керамической плитки к бетону), МПа (кгс/см2), через 24 ч | 0,3 (3,0) | 0,45 (4,5) | 0,3 (3,0) | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) | 0,32 (3,2) |
| Вязкость условная по Суттарду, мм | 85 | 110 | 85 | 95 | 98 | - |
| Подвижность по конусу, см | - | - | - | - | - | 6-7 |

Примечание. Раствор из сухой цементно-песчаной смеси готовят перед применением, путем добавления воды в соотношении 1,7 - 1,0 л воды на 10 кг сухой смеси. Раствор тщательно перемешивают до однородной массы и выдерживают в течение 7 - 10 минут.

2.10. При облицовке стен могут быть использованы импортные материалы различных зарубежных фирм (керамические облицовочные плитки и клеи для их крепления), имеющие аналогичные свойства.

Руководствоваться необходимо указаниями или рекомендациями, прилагаемыми к этим материалам.

2.11. Для обработки швов при облицовке стен керамическими плитками применяют следующие составы:

цементно-песчаный раствор (цемент белый: вода: мелкий песок в соотношении 1:0,6:1) для швов 1,5 - 2,5 мм с добавлением щелочестойких пигментов или колерных паст (тамбовских);

жесткий цементный раствор марки 75 для швов 3...4 мм;

клеящие мастики с добавлением мелкого песка.

2.12. Обработку швов плиток, приклеенных на мастиках и клеях, следует производить только после полного высыхания клея (минимум 48 ч).

# 3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

3.1. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям: поверхности стен не должны иметь отклонений от вертикали более 3 мм на 1 м высоты, неровностей в виде выступов и впадин более 1,5 мм, высолов и жировых пятен.

3.2. Поверхности стен и перегородок перед облицовкой плиткой необходимо предварительно очистить шпателем или скребками, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска.

Впадины на поверхности более 1,5 мм устраняются выравнивающим наметом из цементно-песчаного раствора, а выступы срубаются или срезаются скребками.

3.3. Очищенные поверхности провешивают с целью определения степени их отклонения от вертикали и горизонтали. При помощи угольника и отвеса проверяют прямоугольность сопряжения поверхностей.

3.4. Степень отклонения поверхностей от горизонтали и вертикали, а также углов от прямоугольности фиксируют путем установки марок (маяков), выравнивая с учетом маяков и толщины клеящей прослойки, срубки наплывов, очистки и т.д.

3.5. Поверхности (бетонные, асбоцементные, оштукатуренные), подготовленные под облицовку, должны иметь влажность не более 8 %, а гипсокартонные не более 1 %.

3.6. Масляные пятна удаляют 3 % раствором соляной кислоты или 5 % раствором кальцинированной соды с последующей промывкой очищенных мест чистой водой. Особенно стойкие жировые пятна промывают с одновременной очисткой их металлическими щетками.

3.7. При подготовке под облицовку поверхностей должны быть соблюдены требования СНиП 3.04.01-87 (табл. 9) «Изоляционные и отделочные покрытия».

# 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ

4.1. Работы по облицовке вертикальных поверхностей керамическими и полимерными плитками следует начинать с подготовки облицовочных плиток и клеящих составов.

4.2. Плитки, доставленные на объект, сортируют по размерам, цвету, оттенкам и качеству лицевой поверхности.

Сортировку по размерам производят при помощи шаблона, а по цвету, тону и рисунку - путем сравнения с принятыми эталонами.

4.3. Перед началом облицовки определяют количество плиток в ряду и устанавливают маячные плитки.

4.4. Укладку плиток производят начиная с нижнего ряда, опирающегося на рейку, горизонтально закрепленную в стене.

4.5. Клей и клеящуюся мастику следует наносить на облицовываемую поверхность зубчатым шпателем равномерным, без потеков слоем до начала установки плиток. Толщина слоя клеящей прослойки должна составлять в зависимости от вида плитки и клеящего состава 2 - 4 мм. Высота зуба шпателя 4 - 8 мм в зависимости от рельефа тыльной стороны плитки и вида мастики.

4.6. Плитку поочередно прикладывают к стене на слой клея или клеящей мастики, плотно прижимают так, чтобы под плиткой не оставалось пустот. Излишки мастики сразу же удаляют влажной ветошью с поверхности облицовки.

Ширина швов между уложенными плитками должна быть 2 - 3 мм.

4.7. По ходу облицовки систематически проверяют качество приклеивания плиток, они должны плотно прилегать к основанию.

4.8. После облицовки поверхности плиты должны быть очищены от наплыва раствора и мастики немедленно, при этом поверхности глазурованных, полированных и др. промыть теплой водой.

4.9. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл. 13 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

5.1. На облицованной плитками поверхности не допускаются сколы, трещины, пятна, потеки мастики или клея.

5.2. Швы должны быть прямолинейными, одинаковой ширины и заполнены составами, указанными в п. 2.11.

5.3. Рисунок облицовки должен соответствовать проекту.

# 6. УХОД ЗА ОБЛИЦОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При выполнении последующих отделочных работ облицовку защищают от механического повреждения и загрязнения. Для этого ее поверхность заклеивают бумагой или покрывают тонким слоем гипсового или мелового теста, удаляемого при окончательной очистке лицевой стороны облицовки.

6.2. Эксплуатация помещений, облицованных керамической и полимерными плитками, допускается через 7 суток.

6.3. Облицованные поверхности в процессе эксплуатации рекомендуется мыть нейтральными моющими средствами с последующей промывкой теплой водой (40 - 50 °С).

# 7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При облицовочных работах необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

7.2. Обработку кромки керамических плиток, перерубку их, а также исправление дефектов следует выполнять в рукавицах и защитных очках.

7.3. Установка плиток должна выполняться в напальчниках или резиновых перчатках, защищающих руки от клеящих составов.

7.4. Работы по облицовке стен плитками с применением клеящих составов должны осуществляться в проветриваемом помещении.

7.5. Средства индивидуальной защиты:

перчатки резиновые	- ТУ 38.106100-82

перчатки диэлектрические	- ТУ 38.106359-78

защитные пасты ХИОТ-6, ХИОТ-11, ПМ-1 и др.	-

напальчники резиновые	- ГОСТ 14681-80

рукавицы комбинированные с

брезентовыми наладонниками	- ГОСТ 12.4.010-75

аптечка универсальная	- ТУ 64-7-125-78

фильтрующий противопылевой бесклапанный

респиратор ШБ-1 «Лепесток», РУ-60А и др.	-

7.6. Клеи, мастики, содержащие токсические вещества, необходимо хранить в герметически закрытой таре в темном помещении, оборудованном вентиляцией, водяным отоплением и приспособлениями для складирования легко воспламеняющихся веществ, на расстоянии не менее 2 м от приборов водяного отопления. Температура в помещении не должна превышать 20 °С.

7.7. Механическая обработка полимерных облицовочных плиток (резка, опиливание, сверление) должна производиться в респираторах.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ПРИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТАХ

Для производства облицовочных работ необходимы следующие инструменты:

| Наименование инструмента | ГОСТ или ТУ | Срок службы, мес. | Норма на инструмент, шт. на 100 рабочих |
| --- | --- | --- | --- |
| Кусачки для плиточных работ | ТУ 22-2758-92 | 18 | 50 |
| Резец для керамических плиток | ГОСТ 19259-73 | 12 | 100 |
| Скарпель для плиточных работ | ТУ 22-4399-79 | 12 | 50 |
| Молотки для плиточных работ типов МПЛИ-1, МПЛИ-2 | ГОСТ 11042-83 | 18 | 100 |
| Лопатка для плиточных работ типа ЛП | ГОСТ 9533-81 | 9 | 100 |
| Правило окованное одностороннее ИР- 170 | ТУ 22-3945-77 | 6 | 60 |
| Скребок ИР-700 | ТУ 22-4629-80 | 12 | 100 |
| Шпатели зубчатые | ГОСТ 10778-83 | 12 | 100 |
| Угольник металлический | ТУ 22-4400-79 | 36 | 30 |
| Уровень строительный типа УС-2 | ГОСТ 9416-83 | 24 | 50 |
| Уровень гибкий (водяной) | ТУ 25-11760-77 | 24 | 20 |
| Штыри для плиточных работ | ТУ 22-5442-83 | 18 | 200 |
| Развертка для плиточных работ ИР-446 | ТУ 22-3561-76 | 9 | 50 |
| Отвес стальной строительный типов ОТ- 100, ОТ-200 | ГОСТ 7948-80 | 36 | 100 |
| Шнур разметочный-отвес | ТУ 22-5076-81 | 18 | 50 |
| Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 | ГОСТ 7502-80 | 24 | 20 |
| Щетка из стальной проволоки | ОСТ 17830-80 | 12 | 25 |
| Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,6 - 1 кг | ГОСТ 2310-77 | 24 | 50 |
| Зубила | ГОСТ 7211-72 | 12 | 25 |
| Расшивка для плиточных работ ИР-697 | ТУ 22-4358-79 | 12 | 20 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 1 2. Материалы и требования к ним 1 3. Подготовка поверхностей под облицовку 4 4. Технология облицовки стен плитками 4 5. Требования к качеству облицовочных поверхностей 5 6. Уход за облицованными поверхностями в процессе эксплуатации 5 7. Требования техники безопасности 5 8. Перечень инструментов, приспособлений и инвентаря, рекомендуемого при облицовочных работах 6