# Дефекты сушки пиломатериалов и их предупреждение

Древесину сушат с целью повышения ее физико-механических свойств, улучшения качества и сохранности, поэтому любые отклонения от нормальных показателей качества должны рассматриваться как результат неудовлетворительного ведения сушильного процесса.

Основные дефекты:

- недосушка всего штабеля пиломатериалов;

- неравномерное их просыхание по объему штабеля и по толщине сортимента;

- недопустимо большое коробление пиломатериалов во время сушки;

- растрескивание;

- плесень;

- коллапс;

- раковины.

Причины появления дефектов сушки и их предупреждение:

- Недосушка древесины происходит при досрочной выгрузке пиломатериалов из камеры, при неудовлетворительном контроле процесса сушки или преднамеренном нарушении технологии (например, из-за срочной потребности в материале). Необходим систематический контроль за соблюдением технологии сушки.

- Неравномерное просыхание по:

  - толщине материала возникает с применением форсированного процесса сушки при значительной конечной влажности древесины. Необходимо проведение конечной влаготеплообработки (выдержки), обязательной для пиломатериалов I и II качественной категории;

  - длине штабеля является следствием неравномерной раздачи воздуха или его нагрева по длине камеры, а также неудовлетворительного состояния дверей. Надлежит отрегулировать равномерность распределения воздуха и его нагревания, а также заменить двери на утепленные, герметичные;

  - ширине штабеля наблюдается при слабом движении воздуха, необходимо экранировать штабель для избежания перетекания воздуха помимо материала, а также увеличить подачу воздуха вентиляторами. В качестве паллиативного решения применяют разреженную укладку материала в местах его недосыхания;

  - высоте штабеля происходит из за несоблюдения вертикальности рядов шпаций (в камерах с естественной циркуляцией) и слабой циркуляцией воздуха. необходимо улучшить укладку пиломатериалов в штабель и модернизировать сушильные камеры на реверсивные;

  - объему штабеля наблюдается при слабой циркуляции воздуха, укладке в штабель разных сортиментов, сдвоенной укладке пиломатериалов, применении широких (более 40мм) заготовок в качестве прокладок, укладке заготовок в клетку с частыми прокладками и др. Такие дефекты в укладке не допускаются.

- Коробление материала во время сушки как продольное, так и поперечное – следствие плохого его зажатия, т.е. неудовлетворительной его укладки в штабель. Коробление после сушки происходит при наличии в высушенном материале влажности и упругих деформаций, поэтому необходимо проводить надлежащую конечную влаготеплообработку высушенных пиломатериалов и не загружать их до полного охлаждения древесины, т.е. охлаждать только в штабеле. Возникновение трещин внутри материала, готовых изделий происходит вследствие выравнивания влажности по толщине материала после сушки. Метод предупреждения - строгое соблюдение режимных параметров во второй стадии сушки и проведение надлежащей конечной влаготеплообработки материала после окончания сушки.

- Растрескивание торцов и пластей материалов происходит при форсированном процессе в начале сушки; необходимо смягчить режим сушки. Растрескивание свежеотпиленных торцов досок и заготовок наблюдается в самом начале процесса сушки из-за быстрого их высыхания. Метод предупреждения - защита торцовых зон экранами, которые снижают скорость агента сушки и тем самым уменьшают влагоотдачу за счет снижения коэффициента влагопроводности вдоль волокон.

- Плесень на материале появляется при застойной циркуляции воздуха. Рекомендуется усилить движение воздуха, повысить его температуру, применить влаготеплообработку.

- Коллапс или сморщивание древесины возникает при камерной сушке дуба и некоторых пород, эвкалипт, ясень, тополь, ива, кипарис. Внешне коллапс проявляется в том, что пиломатериалы приобретают вид "стиральных досок", а поперечное сечение пиломатериалов и брусков изменяет свою форму. Для его предотвращения следует пиломатериалы до камерной сушки предварительно просушивать либо в атмосферных условиях, либо специальных предрайдерах.

- Возникновение раковин во второй стадии из-за форсированного процесса в первой стадии. Надлежит проводить промежуточную влаготеплообработку материала по II стадии.

## Наиболее распространенные причины дефектов древесины при сушке.

| Дефект/порок | Слишком быстрая сушка, слишком низкая относительная влажность | Слишком медленная сушка, слишком высокая относительная влажность | Неправильное штабелирование | Эксплуатационные ошибки | Факторы связанные со свойствами древесины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные трещины | * | * |  | *(1) | *(2) |
| Торцевые трещины | * |  |  |  |  |
| Внутренние трещины | * |  |  | *(3) | *(2) |
| Сколы и расщепы | * |  |  |  | *(4) |
| Излом | * |  |  |  | *(5) |
| Синие грибковые пятна |  | * | * |  |  |
| Плесень, мучнистая роса |  | * | * |  |  |
| Гниль |  | * | * |  |  |
| Кофейные или бурые грибковые пятна |  | * | * | * | *(2,5) |
| Пятна от прокладочных реек |  |  | * | *(6) |  |
| Следы высекания поверхности зубцами |  |  |  | *(7) |  |
| Скручивание |  |  |  |  | *(8) |
| Желобование |  | * |  | *(9) | *(10;11) |
| Дуговой изгиб |  |  | * |  | *(8) |
| Плоскостный изгиб |  |  |  |  | *(4) |
| Ромбовидность, овальность |  |  |  |  | *(11) |
| Коробление после сушки |  |  |  |  | *(12) |
| Неравномерная сушка |  | * | * |  | *(13) |
| Избыточная влажность |  |  |  | *(14) |  |
| Избыточная сухость |  |  |  | *(14) |  |
| Поверхностное упрочнение |  |  |  | *(14) |  |
| Незагустевшая смола |  |  |  | *(15) |  |
| Смолы под годовыми кольцами |  |  |  |  | *(2) |
| Потеря аромата |  |  |  | *(16) |  |
| Ослабевшие сучки | * |  |  |  | *(17) |
| Растрескавшиеся сучки | * |  |  |  |  |
| Растрескавшаяся сердцевина |  |  |  |  | *(11) |
| Поднятые волокна |  |  |  |  | *(18) |
| Разбитые и рваные волокна |  |  |  | * | *(19) |
| Строгальные задиры |  |  |  | *(9) |  |
| Плохой запах |  |  |  |  | *(2) |
| Торцевые расщепы после сушки |  |  |  | *(11) |  |

Примечание. Цифры в таблице:

- Слишком высокая начальная температура — снова увлажните высохшую поверхность древесины.

- Бактериальное заражение древесины.

- Слишком высокая температура при влажности древесины > 30% — увлажните сухую поверхность.

- Напряжение в древесине, сжатие древесины, молодая древесина.

- Реакция энзиматического окисления под влиянием температуры, атмосферной влажности и влагосодержания древесины.

- Влажные прокладочные рейки или слишком широкие прокладочные рейки.

- Слишком высокая температура.

- Распил под углом к волокнам.

- Слишком сухая и поверхностно упрочненная древесина.

- Пиломатериалы из тонкой древесины.

- Разница между радиальной и тангенциальной (боковой) усушкой.

- Изменение влагосодержания древесины после сушки, влагосодержание древесины отличается от РВС воздуха.

- Смесь разных древесных пород, тонкомерной и крупномерной древесины, комлевых и отрубных кряжей, разные скорости воздуха.

- Плохие образцы, неправильный замер влагосодержания, неисправное оборудование, ошибки в таблицах или методике замеров.

- Только мягкие древесные породы: применяйте температуру 52°С и более.

- Не допускайте превышение температуры 30°С.

- Сучок в древесине держался на смоле.

- Разность в плотности весенней и летней древесины и несоответствие настройкам оборудования.

- Влагосодержание еще слишком высокое или слишком низкое: настройка оборудования.